НПФ «НИБОРИТ» - Нижний Новгород                                                                                          Тел.: +7-951-917-31-12;   +7-951-918-67-94                                                                                                      E-mail: niborit-nnov@yandex.ru;  сайт:  www.niborit-nnov.narod.ru

## Алмазные элементы машинного шлифования - "Треугольник CO"

Алмазные элементы машинного шлифования – «треугольник CO»

Область применения - для грубого, среднего и тонкого шлифования бетонных, мозаичных, магнезиальных полов, пластика, клинкера.

Производство – ООО «НПФ «НИБОРИТ», Россия                                                                               Реализация – НИЖНИЙ НОВГОРОД

Существует гибкая система скидок! Вверх

Цены в рублях, включая НДС

| Название | Качество | Зернистость, мкм | Цена руб | Ресурс* m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Треугольник CO | Профи | 1000/800 (00) | 3540,00 | 3500 |
| Треугольник CO | Профи | 800/500 (0) | 2540,00 | 1700 |
| Треугольник CO | Профи новый | Агрессив (>1000) | 2400 | 1500 |
| Треугольник CO | Стандарт | 1000/800 (00) | 2250,00 | 1500 |
| Треугольник CO | Стандарт | 800/500 (0) | 1680,00 | 800 |
| Треугольник CO | Стандарт | 400/315 (1) | 1630,00 | 800 |
| Треугольник CO | Эконом | 800/500 (0) | 1200,00 | 400 |
| «Профи» – профессиональный алмазный элемент, отличается повышенной стойкостью к изнашиванию, рекомендуется для шлифования высоко абразивных материалов (свежий или не выровненный бетон, эпоксидная грунтовка и т.д.), а также для больших объемов работ по выдержанному бетону. |  |  |  |  |
| «Стандарт» – универсальный алмазный элемент, предназначен для эксплуатации на средних и мелких объектах для шлифования мало абразивных и среднеабразивных материалов (выдержанный выровненный бетон, мозаика, магнезиальный бетон, пластик и т.п.). |  |  |  |  |
| «Эконом» – бюджетный вариант алмазных элементов, выгоден при малых объемах работ. |  |  |  |  |
| «Агрессив» отличается еще более крупным зерном и самой высокой производительностью. Он предназначен для быстрого выравнивания больших перепадов поверхности бетона, а также может использоваться для снятия старого вязкого полимерного покрытия, клея и пр. |  |  |  |  |
| (00) 1000/800 выравнивание перепадов. Получается: грубая, шероховатая поверхность с глубокими царапинами |  |  |  |  |
| (0) 800/500 грубая шлифовка ,удаляет царапины после №00. Получается: грубая поверхность с видимыми царапинами. Поверхность пригодна для устройства наливных и промышленных полов |  |  |  |  |
| (1) 400/315 средняя шлифовка. Получается: гладкая матовая поверхность с едва различимыми царапинами. Поверхность пригодна для изготовления неглянцевых полов |  |  |  |  |

* Значение ресурса является ориентировочным и приведено для комплекта из 6 элементов при снятии 1 мм выдержанного** бетона. 

** Выдержанным называют бетон после 28 дней выдержки. Свежий бетон (7-28 дней выдержки) отличается высокой абразивностью, при его обработке ресурс алмазного инструмента снижается в 1,5-2 раза относительно ресурса по выдержанному бетону, поэтому для работ по свежему бетону мы рекомендуем абразивные элементы с высокой стойкостью связки к изнашиванию.