# НПФ «НИБОРИТ» - Нижний Новгород                                                                                          Тел.: +7-951-917-31-12;   +7-951-918-67-94                                                                                                      E-mail: niborit-nnov@yandex.ru;  сайт:  www.niborit-nnov.narod.ru

# Франкфурт, обработка бетонных и мозаичных полов

# машинами GM 245 и 122

Франкфурты для машин GM – 245, 122

Область применения - обработка бетонных и мозаичных полов машинами             GM – 245, 122.

Производство – ООО «НПФ «НИБОРИТ», Россия                                                                               Реализация – НИЖНИЙ НОВГОРОД                                                                   Существует гибкая система скидок! Вверх

Цены в рублях, включая НДС

| Вверх № (зерно), мкм | Назначение | Вид получаемой поверхности | Ресурс* м2 | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шлифование, металлический элемент |  |  |  |  |
| Агрессив (>1000) | Агрессивный съём больших перепадов | Грубая, шероховатая поверхность с глубокими царапинами | 1500 | 2300 |
| 00 (1000/800) | Выравнивание перепадов | Грубая, шероховатая поверхность с глубокими царапинами | 3500 | 3440 |  |
|  |  |  | 1500 | 2200 |  |
| 0 (800/500) | Грубая шлифовка Удаляет царапины после №00 | Грубая поверхность с видимыми царапинами. Поверхность пригодна для устройства наливных и промышленных полов | 1700 | 2440 |  |
|  |  |  | 800 | 1630 |
| 1 (400/315) | Средняя шлифовка | Гладкая матовая поверхность с едва различимыми царапинами. Поверхность пригодна для изготовления не глянцевых полов | 800 | 1630 |
| 2 (200160) | Тонкая шлифовка | Гладкая матовая поверхность без видимых царапин, с образованием глянца в процессе эксплуатации и обработки поверхности упрочняющей пропиткой | 800 | 1630 |
| Лощение, органический элемент |  |  |  |  |
| 3 (125/80) | 1 этап | Гладкая полуматовая поверхность (блеск до 30 единиц**), с тенденцией к усилению глянца при износе | - | 1100 |
| 4 (63/40) | 2 этап | Полуглянцевая поверхность (блеск до 45 единиц). При полировании бетонных полов, перед вторым этапом лощения, рекомендуется провести пропитку поверхности упрочнителем | - | 1100 |
| Полирование, органический элемент |  |  |  |  |
| 5 (30/20) /300 mesh/ | Первичная полировка | Глянцевая поверхность (блеск до 55 единиц) | - | 1100 |
| 6 (12/6) /600 mesh/ | Тонкая полировка | Глянцевая поверхность (блеск до 65 единиц) | - | 1100 |
| 7 (5/2,5) /1500 mesh/ | Окончательная полировка | Глянцевая поверхность (блеск до 80 единиц) | - | 1100 |

Для шлифования пола в труднодоступных местах (у стен и колонн) используют ручной инструмент (УШМ). Для него мы предлагаем линейку алмазных чашек с зерном 500/300, 200/160,125/80 и 63/50

* Ресурс комплекта из 6 шт. в квадратных метрах пола при снятии 1 мм слоя поверхности. 

**По блескомеру