ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АЛМАЗНЫХ ЧАШЕК

НПФ «НИБОРИТ»

При снятии межопалубочных швов, а так же в  ряде других работ, использует угловой способ шлифования, когда чашка шлифует под углом. В случае снятия швов, этот способ наилучший,  потому что  позволяет быстро снимать небольшой по площади шов, но довольно высокий по высоте, до 1 см. Что происходит далее? Легкий материал корпуса «Дельфинов LS» начинает соприкасаться с бетоном, происходит износ корпуса. В определённый момент боковая стенка стирается, сегмент обнажаетсям и вываливается.                           Обычные «Дельфины» и «Бумеранги», в какой-то степени лишены этого из-за геометрии расположения сегментов, но и они для снятия швов вообщем-то не предназначены.                                                                                                                    В обычной «Однорядке», корпус тоже истирается, хоть не так быстро.

А «Двухрядку» вообще бессмыслено использовать для работы под углом, второй ряд - не работает.

Для углового шлифования рекомендованы чашки «Квадрат"(особенно популярны «Квадрат-100».

Все «Дельфины LS», а также «Двухрядка» и  Однорядка» рекомендованы для плоскостного шлифования.

«Дельфинами LS», а также «Двухрядками» и «Однорядками» угловая шлифовка производителем запрещена!